Návrh technologie

Český Krumlov / Minoritský klášter

Mgr. Gašpárek Petr, DiS.

1.5.2020

# VÝSLEDKY PRŮZKUMU VLHKOSTI A ZASOLENÍ

Tabulka č. 1. a 2. Tabulka výsledků zasolení.

Tabulka č. 4. Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04.

| Tabulka č. 4 Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupeň zasolení | Hodnota stupně zasolení - opatření | Sírany (%hm.) | Chloridy (%hm.) | Dusičnany (%hm.) |
| 1 (nízká) | Nejsou nutná žádná opatření |  0,5 |  0,2 |  0,1 |
| 2 (zvýšená) | Je nutno zvážit dílčí opatření | 0,5 - 1,5 | 0,2 – 0,5 | 0,1 – 0,3 |
| 3 (vysoká) | Opatření jsou nezbytná | - 1,5 | - 0,5 | - 0,3 |
| 4 (velmi vysoká) | Opatření jsou nezbytná | - 5 | 0,5 | - 0,5 |

# FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU/ 04/2020

VZ1

INTERIÉR

VZ P ZK INTERIER

VZ2 INTERIER

VZ2

INTERIER

VZ2

INTERIER

VZ P ZK

INTERIER

VZ 1

INTERIER

VZ 1

INTERIER

VZ3 INTERIER

VZ4 INTERIER

VZ 3

INTERIER

VZ 3

INTERIER

VZ 3

INTERIER

VZ 3

INTERIER

VZ4

INTERIER

VZ4

INTERIER

VZ4

INTERIER

VZ5

INTERIER

VZ6

INTERIER

VZ5

INTERIER

VZ5

INTERIER

VZ6

INTERIER

VZ6

INTERIER

VZ6

INTERIER

VZ7

INTERIER

VZ7

INTERIER

VZ7

INTERIER

VZ7

INTERIER

# NÁVRH TECHNOLOGIE / MINORITSKÝ KLÁŠTER / SOKLOVÉ ZDIVO

- Plošná aplikace vápenných omítkových systémů / náhrada sanačních omítkovin. Výška

1 600 mm nad úrovní podlah.

  - Exzellent STP Historic / hydrofilní omítka regulující vlhkost – jádro / zrn. 0 – 2,2 mm/.

/minimální mocnost pro funkčnost je 20 mm/. Vápenná malta, 0% obsahu cementu

Poznámka: Před provedení rozpočtu stavebních prací budou provedeny vzorky a vyzkoušeny technologické postupy včetně spotřeby. Budou posouzeny a popř. odstraněny nežádoucí konstrukce / cihelné přizdívky na MVC, špatné sanační technologie atd/. Doplnění bude konzultováno / projektant, technolog, NPU/.

Technologický postup

- Odstranění veškerých omítkových systémů s dodatečnými úpravami / cementové, vápenocementové, malby a nátěry/. Dle domluvy s architektem.

- Podklad nutno očistit tlakovou vodu min. 250 bar nebo, podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek bránící prostupu vlhkosti, zbavený prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý !!.

- Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 30 mm. Prostor spár bude plně pročištěn. Budou odstraněny cementové a vápenocementové spárovací směsi.

- Dozdívání nesoudržných stavebních dílů a špricování Exzellent STP Historic

- Pauza 24 hodin.

- Aplikace samotného jádra / podhození/ a to formou na navlhčený podklad v max. mocnosti 20 mm za 1 pracovní den. Maximální mocnost náhozu je 20 mm za den. Pouze nahazovat = příprava pro další vrstvu.

- Aplikace jádro a to formou na navlhčený podklad v max. mocnosti 20 mm za 1 pracovní den. Aplikátor si musí hlídat celkovou mocnost skladby, tak aby dodržel minimální mocnost maltoviny Exzellent / hydrofilní omítka regulující vlhkost – jádro / zrn. 0 – 2,2 mm/. Minimální mocnost zaručující funkčnost je dle technického listu 20 mm. Pokud se nachází místo, kde je mocnost omítky pod tuto hranici / min. 20 mm/, musí být mocnost navýšena. Negletovat, nevyhlazovat. Pouze stáhnout latí.

- Finální vrstva, Posledních 3-5 mm skladby bude natažena Exzellent STP Historic a

hlazena dřevěným hladítkem.

Upozornění:

- Po aplikaci omítkového systému Exzellent Historic STP, každý den dostatečně vlhčit. Technikem budou naneseny zkouškové body / chemický roztok/, který určí investorovi, dodavateli, technikovi určovat, jak dlouho má aplikovanou omítku ošetřovat vodou / pro kvalitní a dokončený proces tuhnutí a tvrdnutí maltové směsi/.

- Při aplikaci omítek v slunečném a větrném počasí musí být lešení a aplikační plocha chráněna. Jde o vápenné omítky. Viz. technické listy Exzellent.

- Maltovou směs lze nastavit kamenivem do max 20% suché směsi. Frakce kameniva musí být vyvážená, po sobě jdoucí. Maximální nastavení konzultovat s technologem MC Bauchemie s.r.o. Gašpárek Petr 725 759 770.

- Maltovou receptru Exzellent STP lze probarvit ve výrobě / originální receprutra 3 měsíce/, tak na staveništi dle potřeby/ pigmenty oxidu železa/.

- Nátěry a lazury na vápenné systémy Exzellent: Je zakázáno používat difuzně uzavřené nátěry. Lze pouze použít vysoce difuzně otevřené nátěry na silikátové bázi s /Hodnota difuzního odporu / Sd <0,01 m. Např. Herbol/Keim

- Vnitřní: Hodnota difúzního odporu Sd < 0,01 m

- Vnější: Hodnota difúzního odporu Sd < 0,01 m,

- kapilární nasákavost: w < 0,1 kg/m2 h0,5.

.

# A. DOPORUČENÍ

K navrženým nápravným opatřením a celou technologii konzultovat před započetím jednotlivých prací s technikem Mgr. Petr Gašpárek, DiS. Tel: 725 759 770. Důsledné vyřešení všech technických detailů zajistí správnou funkci navrženého systému.

Rekonstrukci doporučujeme provádět při teplotách nad +5°C.

V Žebráku 05/2020 Mgr. Petr Gašpárek, DiS. Technolog / MC Bauchemie s.r.o