## Popis, návrhy na restaurování dveří v kostele

## Božího těla v Č. Krumlově

## 

**D 11 – popis 200x100 cm**

Smrkové dveře deskové konstrukce, na jedné straně pobité ocelovými plechy a pásy, na ploše osazeny ploché plechové květy, v rozích dveří plastické květy . Povrchová úprava šedou krycí barvou.

Na straně sakristie dva svlaky, tři pásové závěsy, otevřený zámek a pérová klika, povrchová úprava celé strany je červeno hnědý fládr jako sakristijní skříně.

**Současný stav**

Povrchová úprava znečištěna, drobná poškození. Povrchová úprava oplechování je oprýskaná, částečně napadeno rzí, část okvětních lístků a dva květy v rozích chybí.

**Průzkum**

Pod nynější šedou povrchovou úpravou se nachází původní malba černou a bílou temperou. Podklad je proveden suříkovým nátěrem na kterém je ještě tmavě červený.

Při provádění průzkumu bylo zjištěno že šedý syntetický nátěr lze odstranit odstraňovačem starých nátěrů, doba působení odstraňovače se musí hlídat jelikož černá se rozpouští rychleji než bílá. Dočišťování je nutné provádět několika rozpouštědly – ředidlo 6006 s příměsí čpavku a líh.

Na straně s fládrováním se prováděl průzkum pouze vizuálně a nejsou zde znatelné žádné kontury malby.

**Návrh na restaurování**

Fládrový nátěr očistit, vyspravit veškerá poškození, přetřít damarovým lakem s voskem, zámek i kliku zprovoznit.

Z povrchu oplechované strany sejmout šedý krycí nátěr, odrezit zkorodovaná místa a natřít protikorozním nátěrem, doplnit chybějící části květů, zhotovit kopie chybějících květů.

Původní malbu zretušovat a zafixovat damarovým lakem s voskem.

**V Táboře 14.4. 2015**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**Červenka Luděk**

Kovář, restaurátor

Hosín 58

373 41Hluboká n/Vlt.

č.l. 8.287/95

Tel: 721 430 306

E-mail: [cervcer@seznam.cz](mailto:cervcer@seznam.cz)

**Cenová kalkulace restaurátorských prací**

**Demontáž a očištění vč. kovaných prvků----- 6 000 Kč**

**Truhlářské výspravy ---------------------------- 4 000 Kč**

**Kované prvky – ošetření, doplnění ----------- 8 600 Kč**

**Snímání druhotné povrchové úpravy ------ 25 000 Kč**

**Retuše malby ------------------------------------- 25 000 Kč**

**Montáž --------------------------------------------- 3 200 Kč**

**Režijní náklady ---------------------------------- 4 500 Kč**

**Celkem 76 300 Kč**

**+15% DPH 11 445 Kč**

**87 745 Kč**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**V Táboře14.4. 2015**

## 