## Popis, návrhy na restaurování dveří v kostele

## Božího těla v Č. Krumlově

## 

**D 13 – popis 195x100 cm**

Dubové dveře deskové konstrukce se dvěma svlaky a dvěma pásovými závěsy s otiskem zapuštěného zámku, pérovou klikou a přítuhou. Nad klikou oplechování – pravděpodobně pouze výsprava nad novodobým zadlabávacím zámkem. Na horní hraně a polovině boční strany aplikované profilované lišty vytvářející falc. Zárubeň dřevěná, trámová. Povrchová úprava šedou barvou.

Na straně za oltářem jsou dveře ploché s jednou přítuhou, klíčovým štítkem a kovanou klikou.

**Současný stav**

Povrchová úprava silně znečištěna, na celé ploché straně je patrna pod nynější povrchovou úpravou kresba florézních motivů, na straně se svlaky je patrna tato kresba pouze ve spodním a horním rohu dveří. Ve středu je patrný kruh s vyrytým letopočtem 1706. Na povrchu drobná mechanická poškození, deska rozeschlá, chybí postranní olištování, krajní prkno je ze spodního svlaku vylomeno. Závěsy, pérová klika se štítky i přítuhy silně napadeny rzí, zámek chybí.

**Průzkum**

**Strana za oltář**

Pod nynější šedou povrchovou úpravou se nachází šedo černý nátěr pod kterým je vlastní původní malba černou a bílou temperou.Tato malba je fixována lakem který je silně znečištěn a místa kde se dochoval nejdou úplně vyčistit bez ztráty původní malby. Podklad na dřevě je proveden červeno hnědým, pravděpodobně olejovým nátěrem.

**Strana se svlaky**

V horní části dveří (nad svlakem) a ve spodní části (pod svlakem) jsou znatelné bílé malby rozvilin, v rozích střední části ( mezi svlaky) obrazce patrně kočičí hlavy bez detailů.

Ve středu plochy je kruh složený z vnitřní plochy se zbytky bílé barvy, v horní i spodní části kruhu je vyryt letopočet 1706, u spodního je za číslicí 6 ještě 5. V kruhu je vyryt monogram MF. V rytinách je stejná barva jako na ploše což ukazuje na stejnou dobu zhotovení.

Okraj kruhu je tvořen střídajícími se červenými a bílými trojúhelníky. Ve střední ploše kruhu nejsou znatelné žádné malby.

Podklad na dřevě je proveden červeno hnědým, pravděpodobně olejovým nátěrem.

Při provádění průzkumu bylo zjištěno že šedý syntetický nátěr lze odstranit odstraňovačem starých nátěrů, doba působení odstraňovače se musí hlídat jelikož druhá, šedo černá vrstva je spojena s černou spodní a ta se rozpouští rychleji než bílá. Dočišťování je nutné provádět několika rozpouštědly – ředidlo 6006 s příměsí čpavku, líh.

Na kovaných prvcích se nenalezly žádné zbytky povrchové úpravy.

**Návrh na restaurování**

Z povrch dveří i zárubně sejmout druhotné nátěry, dochované malby zretušovat, vyspravit veškerá poškození konstrukce, doplnit chybějící lišty. Kované prvky odrezit a jejich povrchovou úpravu upřesnit až po sejmutí druhotných nátěrů ze dveří. Doplnit klíčové štítky k novodobému  zadlabanému zámku.

**V Táboře 2. 5. 2015**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**Červenka Luděk ak. Mal. Hana Vítová**

Kovář, restaurátor č. l. 5749/91

Hosín 58 Perštýnská 46

373 41Hluboká n/Vlt. 530 02 Pardubice

č.l. 8.287/95 Parštýnská 46

Tel: 721 430 306 č.l. 5749/91

**Cenová kalkulace restaurátorských prací**

**Demontáž a očištění vč. kovaných prvků----- 6 000 Kč**

**Truhlářské výspravy ---------------------------- 14 000 Kč**

**Kované prvky ------------------------------------ 8 600 Kč**

**Snímání druhotných povrchových úprav – 25 000 Kč**

**Retuše malby ------------------------------------- 50 000 Kč**

**Montáž --------------------------------------------- 3 200 Kč**

**Režijní náklady ---------------------------------- 4 500 Kč**

**Celkem 111 300 Kč**

**+15% DPH 16 695 Kč**

**127 995 Kč**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**V Táboře 2.5. 2015**