Restaurátorský záměr

Kompletní restaurování výklenkové kaple č.3

Křížové cesty na Křížové hoře v českém Krumlově

OBSAH:

- Úvod a historie objektu

- Současný stav

- Katastrální mapa

- Zaměření – čelní strana

- Zaměření -  boční strana

- Návrh restaurování kamenných prvků a výmalby

- Závěr a doporučení

- Finanční rozvaha

- Fotodokumentace

1.Úvod a historie

V letech 1709 – 1710 nechal na Křížové hoře v Českém Krumlově postavit zbožný kníže Jan Kristián z Eggenbergu jako náhradu dřevěné kaple (1702) zděnou kapli Bolestné Panny Marie.

Ještě záhy po posvěcení staré dřevěné kaple roku 1702 se začala budovat od města křížová cesta s kamennými kříži a zastavením s kamennými sochami (Jidášův polibek, Kristus u úlu – Bičovaný Kristus, Kristus nesoucí Kříž).

V letech 1753 – 1755 bylo namísto sochařských zastavení postaveno šest výklenkových kaplí s obrazy (zastavení), které spolu s hlavní kaplí na vrcholku měly snad sloužit pobožnosti rozjímání Sedmi bolestí Panny Marie.

(Citace z knihy: Poutní místa jižních Čech, Černý Jiří, 2006)

Stavba kaple sv. Kříže  na vrcholu hory 1709–1710 (vysvěcena 14. září 1710)

Křížová cesta

7. října 1709 - písemný návrh pořadí zastavení a jejich patronů:

1. Olivetská hora – Liebenhaus; 2. Bičování – pekaři a mlynáři; 3. Korunování trním – sedláři ševci a klooučníci; 4. Nesení kříže - jircháři, koželuzi a barvíři;  5. Uvěznění Krista  – kramáři truhláři; mydláři a hrnčíři;  6. Ecce homo - řezníci, punčocháři a provazníci; 7. Přibití na kříž – tkalci, kováři, krejčí a kožešníci; 8. Mater Dolorosa – zedníci a tesaři; 9. Kladení do hrobu – soukeníci. Kromě prvního zastavení (Olivetská hora), které obstaral vrchnostenský hejtman Liebenhaus,  zůstal tento záměr jen na papíře, stejně jako další záměr, který rozšířil počet zastavení na jedenáct: 1. Olivetská hora; 2. Ecce homo; 3. Nesení kříže; 4. První pád pod křížem; 5. Jak Krista, nesoucího kříž, potká jeho matka; 6. Jak mu Šimon pomáhá nést kříž; 7. Jak mu Veronika podává šátek; 8. Druhý pád; 9. Jak dcery jeruzalémské pláčí; 10. Poslední pád; 11. Přibití na kříž. Třetí archivně dochovaný návrh Křížové cesty  byl popis rozměření jednotlivých zastavení podle skutečných vzdáleností Kristovy cesty v Jeruzalémě……

Tyto uvedené plány křížové cesty však ustoupily počtu pěti zastavení, které kníže Jan Kristián z Eggenbergu (†1710) slíbil zaplatit z důchodu panství.

Po smrti knížete, však kněžna zastavila práce na kapli a křížové cestě. Apel města 1713.

Spor města s kněžnou ukončen dohodou 12. května 1714, podle níž měla kněžna postavit sloup na náměstí a město mělo dostavět ambit a pět zastavení na kalvárii.

Město podepsalo 18. května 1714 smlouvu se zednickým mistrem Johannem Bosem na stavbu pěti zastavení a křížové chodby kolem kaple sv. Kříže .

Po dlouhé době bylo dokončeno pět kaplí se sochařskou výzdobou od Jana Planskera.

Tato křížová cesta byla v polovině 18. století nahrazena novými zastaveními v podobě šesti výklenkových kapliček.

Dnešních šest kaplí křížové cesty bylo postaveno až v letech 1740 a 1753–1755 s malířskou výzdobou Františka Jakuba Prokyše, který roku 1754 potvrdil přijetí 120 zlatých za „malování šesti zastavení na Kalvarijské hoře“.

(stav na počátku 20. století) – „Křížových stanice je šest……, které byly roku 1912 slušně opraveny a od Tomáše Scheuchla nově vymalovány; obrazy představují – Krista na hoře Olivetské, Korunování, Bičování, Setkání s Veronikou, Krista na kříži a Pietu. Obrazy obnovené, povětřím zase utrpěly .

Dochovaná fotografie poslední, šesté kaple Piety se zachycením výmalby provedené  nejspíše Tomášem Scheuchelem roku 1912 - detail

Výklenková kaple č.3

Současný stav:

Výklenková kaple č.3, je chráněnou kulturní památkou evidovanou od r.1958 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č.85346/3 - 1185kaplí ze souboru dochovaných kaplí křížové cesty na Křížovou horu v Českém Krumlově

Popis stavu památky:

Výklenková kaple č.3 je stejných proporcí, plastické výzdoby i tvarosloví - stejně jako ostatní  již opravené kaple křížové cesty č.1, č.4 a č.5 - v barokního slohu.

Kaple je obdélníkového půdorysu š.370cm, hl.170cm a výšky cca 580cm s horním hrotitým štítem a lze ji rozdělit na dolní soklovou část a horní tělo.

Kaple je zděná s největší pravděpodobností z pálených cihel. Celkově je kaple štukové opláštěna zřejmě vápenocementovým složením s vrchním nátěrem .

Z kamenného materiálu jsou tři architektonické prvky – sokl, římsa a dvě patky sloupů. Druh všech kamenných článků lze klasifikovat jako vyvřelý materiál – žula. Dolní soklová kamenná část je tvořena z profilované římsy, v jejím středu bylo štukové zrcadlo, které se v menší proporční míře mohlo objevit i na bocích soklu. Od horního těla je kaple oddělena středovou kamennou profilovanou římsou. V horním těle kaple je z čelní strany zaklenutá nika (š190cm, hl.60cm, výška 310cm), po stranách s pilastry s kamennými sokly. Pilastry jsou i na bocích těla kaple. Vlastní pilastry svou štukovou profilací procházejí do vrcholové štukové římsy, kopírující hrotitý oblouk štítu. Bohatá profilová římsa prochází po celém obvodu kaple. Ve středové ploše nad nikou je plastický výklenek, kde mohlo být číselné označení zastavení kaple.

Zastřešení je řešeno pálenými prejzovými taškami.

Zaklenutá nika z čelní strany byla kdysi celoplošně opatřena nástěnnou, zřejmě figurální malbou (autor Prokyš) s bohatými dekorativními prvky ( mušlovce, centrální voluta, lasturovce), tato výzdoba se  však  nedochovala. Dá se předpokládat a vysledovat   na ostatních výklenkových kaplích, kde se tato výzdoba fragmentálně dochovala a celkově se ve všech kaplích opakuje.

Pata niky je zajištěna kovovým doplňkem z ozdobného čtyřhranu se dvěma kotvícími volutovými segmenty.

Návrh celkové opravy výklenkové kaple č.3

Stavebně technická zpráva k zamýšleným opravám dvou zastavení ze souboru výklenkových kaplí poutní cesty na Křížovou horu v Českém Krumlově vč.návrhu na restaurování

Předmětem této stavebně – technické zprávy jsou výklenková kaple:

- Horní Brána – výklenková kaple č.3 č.3 na parcele č.483/47

Návrh technologie opravy jednotlivých kaplí:

Všechny kaple jsou vyzděny ze smíšeného zdiva, krytiny prejzové, v dolní části nik s jednoduchým kovovým zábradlím, kamenné žulové prvky se vyskytují ve spodním soklu, spodní římse nik a dvou patkách sloupů.

Narušené nesoudržné zdivo bude lokálně opraveno. Případné vyzdívky budou provedeny za použití původního materiálu z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu . Po obvodu kaplí bude provedena rýha do hloubky 80cm, šířky 50cm. Dno rýhy bude vyspádováno v podélném i příčném směru od kaplí. Na vnitřní stěnu rýhy (na základové zdivo) se ukotví nopová hydroizolační fólie. Horní hrana hydroizolace se seřízne a ukotví kotvící páskou 5cm nad terén. Zásyp rýhy bude z kameniva frakce 64/32/16mm. Poslední vrstva u terénu bude z praného oblázkového kačírku v tl.10cm jako okapový chodník. Sokl vnějších omítek bude odříznut 5cm nad terénem proti přijímání zemní vlhkosti omítky.

Omítky: Snahou je ponechat původní dochované stabilní omítky v maximální míře.

Nesoudržné dožilé omítky budou odstraněny, podklad se očistí kartáči, proškrábnou se spáry a provedou se vápenné omítky, které budou vyhlazeny dřevěným zednickým hladítkem. Omítky budou citlivě respektovat nerovnosti zdiva. Na závěr je nutné omítkový plášť barevně sjednotit  dle dochované stávající barevnosti a v souladu s již zrestaurovanými kapličkami č. 1, 4 a 5 (rest.práce z roku 2017 a např. nátěrem  Soldalit bílý odstín 9339), který byl použit pro hlavní plochy – lomená bílá. Štuková zrcadla v dolní a horní části  by měly vycházet z barevnosti původní červené v souladu s barevností výmalby nik.  Celková stávající barevnost kaplí bude zachována dle přiloženého fota konečné barevnosti kaple. Celý povrch pak bude opatřen nátěry proti biologickému napadení a na závěr prostředky hydrofobizačními.

Omítky vnitřků kaplí: Snahou je ponechat původní dochované stabilní omítky v maximální možné míře. Nesoudržné dožilé omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkami vápennými a vápennými štuky. Původní barokní omítky v nice  s Prokyšovou figurální malbou včetně  dekorativních prvků ( mušlovce, centální voluta, lasturovce) se nedochovaly. Pouze je dochováno barevné orámování jako součást architektury, které však z části je již v minulosti opravováno.

Barevnost bude zachována dle přiloženého fota konečné barevnosti kaple.

Tektonika omítek uvnitř i vně kaplí se provede podle dochovaných částí,. Na vyzrále a suché omítky bude proveden konečný prodyšný vápenný nátěr.

Kovové zábradlí: bude opatrně mechanicky očištěno a obnoven černý matný nátěr kovářskou barvou (grafitovou).

Střecha: Stávající prejzová krytina  bude demontována a  pokryta novou pálenou prejzovou krytinou cihlové barvy do malty (typ malý prejz).

Práce kamenické a malířské budou prováděny restaurátory s licencí MK ČR pro daný obor. Celkový postup prací bude konzultován se zástupcem památkové péče.

Jako podklad pro řešení sporných detailů je možno vyjít z restaurování kamene a malby výklenkových kaplí č.1,č.4 a č.5, které byly v restaurátorské části opraveny v roce 2017 viz. přiložené foto konečné barevnosti kaple.

Postup restaurátorských  prací:

KÁMEN:

Základní čištění bude provedeno chemicky v kombinaci s oplachem vodou, s jemným mechanickým dočištěním ručním kamenickým nářadím, nylonovými kartáči a tlakovým vzduchem. Historické vápenné líčky budou ponechány. Po provedení sejmutí povrchového znečištění bude provedena opakovaná biosanace povrchu žulové římsy s provedením sejmutí nesoudržných lístkujících částí horizontální plochy římsy. Po vyschnutí bude v oblasti lístkování aplikován konsolidant na bázi organokřemičitanu. Tato místa budou opakovaně infiltrována prostředkem na bázi organokřemičitanu s dobrou schopností vniknutí do hmoty kamene. Po dokončení všech aplikačních postupů spojených s konsolidací hmoty kamene bude přistoupeno k doplnění hmoty kamene v místě lokální absence hmoty původní a to minerálním tmelem probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídajícím originální hmotě kamene. Bude se jednat zejména o drobné, již dříve degradované partie hran a nároží římsy. Pomocná nerezová armatura s vrtáním pro její zasazení, nebyla na již zrestaurovaných objektech použita. Doplněny budou pouze partie s výraznějším úbytkem a ztrátou hmoty kamene (okraj hrany okapové horní římsy, všechna nároží a profilace s vyplněním pročištěného spárování) viz. přiložené foto. Pro doplnění bude zvolena hmota mikromletého křemene s trassovým vápnem a malým podílem bílého cementu s tím, že výsledná směs po vytvrdnutí má nižší tvrdost, než vlastní originální žulový materiál. Po vyzrání naneseného tmelu, budou jeho tvarové přebytky povrchově mechanicky strukturálně upraveny. Následně bude v těchto doplňovaných partiích provedena lokální, lazurní barevná retuš. Tato lazurní retuš bude postupně také doplněna dle potřeby v místech s ostrými barevnými disproporcemi, vzniklými po provedení snímání zčernalých depozitů. Barevná retuš bude provedena v první fázi s použitím lihu s pigmenty a po barevném vyrovnání podkladu by mělo dojít k druhé fázi barevných retuší, jež budou provedeny, lazurním, pointilistickým, lokálním způsobem aplikací všech barevných odstínů zastoupených v lokální partii žulového materiálu. Dále bude provedeno barevné pojednání žulové římsy v barvě shodné s barvou fasády kaple tak, aby byla žulová římsa vizuální součástí architektury kaple. Na žulovém soklu kaple bude provedena závěrečná celková hydrofobní ochrana.

MALBA:

Po celkovém vyhodnocení původních dochovaných omítek budou sejmuty nečistoty. Následně bude provedena fixáž celé niky a zpevnění uvolněných omítkových vrstev s provedením přípravy pro novou malbu. V případě výskytu dutin budou tyto injektovány v intonaku i v omítce a následně vytmeleny vč.drobných prasklin.

Rekonstrukci malby dle dochované fotografie včetně stanovení barevnosti je doporučena zástupcem PÚ PhDr.R.Lavičkou, PhD provést, z důvodů zachování jediných pozůstatků  původní barokní výmalby v kapli č.6,  právě v této kapličce č.3, kde  jsou dochovány pouze zbytky iluzivní malby architektonických prvků.

Po provedení celkového zaměření výklenku niky bude provedeno přenesení malby dle fotografie v měř.1:1 na pauzu a po konzultaci ze zástupci PÚ určení  barevnosti, která by měla vycházet z dobových analogií, bude provedena nová výmalba.

Způsob provedení restaurování a rekonstrukce malby:

- Fotodokumentace památky před restaurováním

- Sejmutí nečistot a odstranění nevhodných nepůvodních kreseb (lidová tvořivost)

- Příprava podkladu v nice pro novou malbu

- Zpevnění omítkových vrstev (Porosil ZTS)

- Injektování dutin v intonaku i v omítce (Vapo injekt)

- Tmelení defektů a prasklin (Vapo tmel a vápenný tmel)

- Rekonstrukce architektonických prvků a nové malby dle dochované fotografie

- Vyretušování a celkové sjednocení všech ploch malby

- Fotodokumentace závěrečného stavu

- Vypracování závěrečné rest.zprávy

Použité technologie a materiály pro restaurované prvky:

Kamenné prvky – doporučené materiály:

Biosanace: Nástřik sanačního prostředku Alkutex BFA Greünbelagentferner (Remmers)

Čištění povrchu: Základní čistič (Weha Königsbrunn SRN) opakovaně s destilovanou vodou Fassadenreiniger paste (Remmers) s následnými oplachy vodou. Šetrné mechanické dočištění nylonovými kartáči s kamenickým nářadím a talkovým vzduchem.

Prekonsolidace a hydrofilní konsolidace na bázi organokřemičitanu: Elastifikovaný konsolidant na bázi organokřemičitanu KSE 300E Remmers.

Doplnění chybějících částí: Minerální tmel na bázi trassu - Terzith TUBAG (SRN) s malou příměsí bílého cementu s anorganickými oxidy kovů BAYER (SRN).

Lazurní barevné korekce: Líh s anorganickými stálobarevnými pigmenty BAYER (SRN), Vápenná barva - Vápenné mléko s příměsí pigmentů Bayer, doplňkově lokálně Funcosil Historic Lassur (Remmers), stálobarevné anorganické pigmenty Bayer- Bayferrox SRN.

Malby a štuky – doporučené materiály:

Fixáž malby : 3% roztok K9

Zpevnění uvolněných omítkových vrstev:  Porosil ZTS

Injektování dutin v intonaku ai v omítce:  VAPO injekt

Tmelení defektů a pasklin: VAPO tmel, vápenný tmel)

Rekonstrukce malby:  tempery UMTON, anorg.pigmenty, medium K9

Fotodokumentace stávajícího stavu:

Celkový pohled – výklenková kaple č.3

Pohled na zadní část výklenkové kaple č.3

Nika kaple s dochovanou barevnou úpravou pouze v iluzivním architektonickém členění

Proteklá a částečně opadaná štuková vrstva

Detail poškození proteklé, částečně opadané štukové vrstvy v horní m oblouku a zadní stěně niky

Detail  celkového poškození štukové výzdoby  ve vrcholové římse

Chybějící část štukového horního zrcadla

Nedochovaná část štukového                zrcadla

Detail poškození původní štukové výzdoby v dolní soklové části – původní štukové zrcadlo není dochováno

Masivní  zásyp horninou

Detail   horní části prejzové střechy s nálety dřevin, část chybějící štukové římsy

Zcela degradované štukové římsy

Detaily poškození štukových profilovaných  v horní  římse – levá část

100%  aAbsence původní štukové římsy

Detaily poškození štukových profilovaných  v horní  římse – pravá část

Boční stěna  – celkový pohled

Chybějící část štukové římsy

Masivní zásyp zeminy                                                                  Vlhkostí napadená dolní část kaple

Masivní zával zeminou

Detail degradovanén soklové části vč.zasypání zeminou

Dolní soklová kamenná část s chybějící hmotou podezdívky

Martin Gaži - Jarmila Hansová, Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice 2012, s. 244.

GAŽI - HANSOVÁ 2012, s. 248.

GAŽI - HANSOVÁ 2012, s. 251.

GAŽI - HANSOVÁ 2012, s. 262.

František Mareš - Jan Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském . Díl II. Město Český Krumlov, svazek 1. (rukopis 1913–1917) vydáno Praha 2017, s. 306.rh Kompletní opravu výklenkové kaple č.3  vč. restaurování je zpracován dle podkladů předložených:

- MÚ ČK na k.ú. český Krumlov jako kaple č.3 – na parcele č.483/47

- Restaurátorských zpráv z 1.etapy restaurování kaplí č.1,4,5

- kamenná část - Mgr. A. Josef Petr

- malířská část – ak.mal.Miroslav Marschal. ak.mal.Jiří Kořenek

- konzultace  s PhDr. Romanem Lavičkouk, Ph.D. a jím předané fotografie původní výmalby šesté kaple s námětem Piety, kterou však provedl nejspíše Tomáš Scheuchel roku 1912.

Dochovaná fotografie poslední, šesté kaple Piety se zachycením výmalby provedené  nejspíše Tomášem Scheuchelem roku 1912.