Restaurátorský záměr

Kompletní restaurování výklenkové kaple č.6

Křížové cesty na Křížové hoře v českém Krumlově

OBSAH:

- Úvod a historie objektu

- Současný stav

- Katastrální mapa

- Zaměření – čelní strana

- Zaměření -  boční strana

- Návrh restaurování kamenných prvků a výmalby

- Závěr a doporučení

- Finanční rozvaha

- Fotodokumentace

1.Úvod a historie

V letech 1709 – 1710 nechal na Křížové hoře v Českém Krumlově postavit zbožný kníže Jan Kristián z Eggenbergu jako náhradu dřevěné kaple (1702) zděnou kapli Bolestné Panny Marie.

Ještě záhy po posvěcení staré dřevěné kaple roku 1702 se začala budovat od města křížová cesta s kamennými kříži a zastavením s kamennými sochami (Jidášův polibek, Kristus u ůlu – Bičovaný Kristus, Kristus nesoucí Kříž).

V letech 1753 – 1755 bylo namísto sochařských zastavení postaveno šest výklenkových kaplí s obrazy (zastavení), které spolu s hlavní kaplí na vrcholku měly snad sloužit pobožnosti rozjímání Sedmi bolestí Panny Marie.

(Citace z knihy: Poutní místa jižních Čech, Černý Jiří, 2006)

Dle soupisu památek (rukopis cca 1913-1917) vydáno v r.2017, byly kaple roku 1912 slušně opraveny a  od Tomáše Scheuchla nově vymalovány – viz dobové foto s vyobrazením Piety v kapli č.3

Návrh na kompletní opravu výklenkové kaple č.6  vč. restaurování je zpracován dle podkladů předložených:

- MÚ ČK na k.ú. český Krumlov jako kaple č.6 – na parcele č.458/2

- Restaurátorských zpráv z 1.etapy restaurování kaplí č.1,4,5

- kamenná část - Mgr. A. Josef Petr

- malířská část – ak.mal.Miroslav Marschal. ak.mal.Jiří Kořenek

Původní dochovaná fotografie s výmalbou Tomáše Scheuchla z r.1912.

Výklenková kaple č.6

Současný stav:

Výklenková kaple č.6, je chráněnou kulturní památkou evidovanou od r.1958 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č.85346/3 - 1185kaplí ze souboru dochovaných kaplí křížové cesty na Křížovou horu v Českém Krumlově

Popis stavu památky:

Výklenková kaple č.6 je stejných proporcí, plastické výzdoby i tvarosloví  - stejně jako ostatní kaple křížové cesty č.1.4 a 5 - v barokního slohu.

Kaple je obdélníkového půdorysu š.370cm, hl.170cm a výšky  cca 580cm. Kaple je obdélníkového tvaru s horním hrotitým štítem a lze ji rozdělit na dolní soklovou číst a horní tělo.

Kaple je zděná s největší pravděpodobností z pálených cihel. Celkově je kaple štukové opláštěna zřejmě vápenocementovým složením  s vrchním nátěrem.

Z kamenného materiálu jsou tři architektonické prvky – sokl, římsa a dvě patky sloupů. Druh všech kamenných článků lze klasifikovat jako vyvřelý materiál – žula. Dolní soklová kamenná je tvořena z profilované římsy, v jejím výškovém středu bylo  štukové zrcadlo, které se v menší proporční míře mohlo objevit i na bocích soklu. Od horního těla je kaple oddělena středovou kamennou profilovanou římsou. V horním těle kaple je z čelní strany zaklenutá nika (š190cm, hl.60cm, výška 310cm), po stranách s pilastry s kamennými sokly. Pilastry jsou i na bocích těla kaple. Vlastní pilastry  svou štukovou profilací procházejí do vrcholové štukové římsy, kopírující hrotitý oblouk štítu. Bohatá profilová římsa prochází po celém obvodu kaple. Ve středové ploše nad nikou je plastický výklenek, kde mohlo být číselné označení zastavení kaple.

Zastřešení je řešeno pálenými prejzovými taškami.

Pata niky je zajištěna kovovým doplňkem z ozdobného čtyřhranu se dvěma kotvícími volutovými segmenty.

Zaklenutá nika z čelní strany byla kdysi celoplošně opatřena nástěnnou malbou, která se v současné době zachovala jen částečně, ze všech výklenkových kaplí je tato výmalba však zachována nejvíce. Jedná se nejpravděpodobněji o pozůstatky barokního   figurálního originálu vč. ornamentální malby (autor Prokyš) s bohatými dekorativními prvky ( mušlovce, centrální voluta, lasturovce).

Nalezená dochovaná fotografie zachytila malbu  v poslední kapli č.6   s vyobrazením Piety, kterou nejspíše provedl Tomáš Scheuchekl roku 1912. Křížová cesta měla celkem šest kaplí, tedy v současnosti žádná kaple neschází. Nynější podoba kapličky je z poloviny 18.století, kdy jí po dokončení roku 1754 vymaloval František Jakub Prokyš s dnešními zachovalými pozůstatky malby.

Obrazy nepochybně vždy trpěly povětrnostními vlivy, a tak musely být obnovovány. Podle soupisu památek (rukopis cca 1913-1917) vydáno 2017, byly kaple roku 1912 slušně opraveny a od Tomáše Scheuchla nově vymalovány; obrazy představují – Krista na hoře Olivetské, Korunování, Bičování, Setkání s Veronikou, Krista na Kříři a Pietu – viz.dochované foto. Obnovené obrazy povětřím opět utrpěly, zanikly. Současné pozůstatky   jiného námětu jsou zřejmě dochované pozůstatky původní barokní  Prokyšovy malby , které byly odhaleny po zaniklé malbě z roku 1912, která překrývala původní Prokyšovu malbu.

Zástupce PÚ PhDr. R.Lavička navrhuje  z důvodů, kdy  v současnosti neznáme náměty ani pořadí původní barokní výzdoby od F.J.Prokyše a jediný výrazný dochovaný pozůstatek nacházíme v této poslední kapli, tyto původní pozůstatky barokního originálu současného s výstavbou kaple  restaurovat. Zjištěný mladší obraz Piety  navrhuje provést v jiné kapli např.č.3, která je dnes neopravená a bez výzdoby.

Návrh celkové opravy výklenkové kaple č.6

Stavebně technická zpráva k zamýšleným opravám dvou zastavení ze souboru výklenkových kaplí poutní cesty na Křížovou horu v Českém Krumlově vč.návrhu na restaurování

Předmětem této stavebně – technické zprávy jsou výklenková kaple:

- Horní Brána  - výklenková kaple č.6 – na parcele č.458/2

Návrh technologie opravy jednotlivých kaplí:

Všechny kaple jsou vyzděny ze smíšeného zdiva, krytiny prejzové, v dolní části nik s jednoduchým kovovým zábradlím, kamenné žulové prvky se vyskytují ve spodním soklu, spodní římse nik a dvou patkách sloupů.

Narušené nesoudržné zdivo bude lokálně opraveno. Případné vyzdívky budou provedeny za použití původního materiálu z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu. Po obvodu kaplí bude provedena rýha do hloubky 80cm, šířky 50cm. Dno rýhy bude vyspádováno v podélném i příčném směru od kaplí. Na vnitřní stěnu rýhy (na základové zdivo) se ukotví nopová hydroizolační fólie. Horní hrana hydroizolace se seřízne a ukotví kotvící páskou 5cm nad terén. Zásyp rýhy bude z kameniva frakce 64/32/16mm. Poslední vrstva u terénu bude z praného oblázkového kačírku v tl.10cm jako okapový chodník. Sokl vnějších omítek bude odříznut 5cm nad terénem proti přijímání zemní vlhkosti omítky.

Omítky: Snahou je ponechat původní dochované stabilní omítky v maximální míře.

Nesoudržné dožilé omítky budou odstraněny, podklad se očistí kartáči, proškrábnou se spáry a provedou se vápenné omítky, které budou vyhlazeny dřevěným zednickým hladítkem.

Omítky budou citlivě respektovat nerovnosti zdiva. Na závěr je nutné omítkový plášť barevně sjednotit dle dochované stávající barevnosti a v souladu s již zrestaurovanými kapličkami č. 1, 4 a 5 (rest.práce z roku 2017 a např. nátěrem  Soldalit bílý odstín 9339), který byl použit pro hlavní plochy – lomená bílá. Štuková zrcadla v dolní a horní části  by měly vycházet z barevnosti původní červené v souladu s barevností výmalby nik. Celková stávající barevnost kaplí bude zachována dle přiloženého fota konečné barevnosti kaple. Celý povrch pak bude opatřen nátěry proti biologickému napadení a na závěr prostředky hydrofobizačními.

Omítky vnitřků kaplí: Snahou je ponechat původní dochované stabilní omítky v maximální možné míře. Nesoudržné dožilé omítky budou odsztaněny a nahjrazeny omítkami vápennými a vápennými štuky. Barevnost bude zachována Barevnost bude zachována dle přiloženého fota konečné barevnosti kaple.

Tektonika omítek uvnitř i vně kaplí se provede podle dochovaných částí,. Na vyzrále a suché omítky bude proveden konečný prodyšný vápenný nátěr.

Kovové zábradlí: bude opatrně mechanicky očištěno a obnoven černý matný nátěr kovářskou barvou (grafitovou).

Střechy: Stávající prejzová krytina bude demontována, bude provedena celková revize podkladu střechy. Po vyhodnocení stavu původní prejzové střechy bude tato s největší pravděpodobností pokryta novou pálenou prejzovou krytinou.

Práce  kamenické a malířské budou prováděny  restaurátory s licencí MK ČR pro daný obor. Celkový postup prací bude konzultován se zástupcem památkové péče.

Kvalifikační předpoklady: profesní způsobilost

Stavební práce:

Stavební práce spočívající v zemních pracích, opravy povrchů vnějších (veškeré rovné plochy bez štukových prvků), opravy krytin a konstrukce zámečnické a kovářské budou prováděny stavební firmou s referencemi na provedení obdobných prací

Restaurátorské práce: budou prováděny  restaurátory s licencí MK ČR pro daný obor.

dle třídníku specializací restaurátorských prací v členění:

Kód 1 – Malířská umělecká díla  - nástěnné malby

Kód 2b - Nepolychromovaná sochařská umělecká díla z kamene

Kód 3b -  Nepolychromovaná uměleckořemeslná díla ze štuku

Práce  kamenické a malířské

Jako podklad pro řešení sporných detailů je možno vyjít z restaurování kamene a malby výklenkových kaplí č.1,č.4 a č.5, které byly v restaurátorské části opraveny v roce 2017.

Postup restaurátorských  prací:

KÁMEN:

Základní čištění bude provedeno chemicky v kombinaci s oplachem vodou, s jemným mechanickým dočištěním ručním kamenickým nářadím, nylonovými kartáči a tlakovým vzduchem. Historické vápenné líčky budou ponechány. Po provedení sejmutí povrchového znečištění bude provedena opakovaná biosanace povrchu žulové římsy s provedením sejmutí nesoudržných lístkujících částí horizontální plochy římsy. Po vyschnutí bude v oblasti lístkování aplikován konsolidant na bázi organokřemičitanu. Tato místa budou opakovaně infiltrována prostředkem na bázi organokřemičitanu s dobrou schopností vniknutí do hmoty kamene. Po dokončení všech aplikačních postupů spojených s konsolidací hmoty kamene bude přistoupeno k doplnění hmoty kamene v místě lokální absence hmoty původní a to minerálním tmelem probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídajícím originální hmotě kamene. Bude se jednat zejména o drobné, již dříve degradované partie hran a nároží římsy. Pomocná nerezová armatura s vrtáním pro její zasazení, nebyla na tomto objektu  při minulé opravě použita. Doplněny budou pouze partie s výraznějším úbytkem a ztrátou hmoty kamene. (okraj hrany okapové horní římsy, všechna nároží a profilace s vyplněním pročištěného spárování) viz. přiložené foto. Pro doplnění bude zvolena hmota mikromletého křemene s trassovým vápnem a malým podílem bílého cementu s tím, že výsledná směs po vytvrdnutí má nižší tvrdost, než vlastní originální žulový materiál. Po vyzrání naneseného tmelu, budou jeho tvarové přebytky povrchově mechanicky strukturálně upraveny. Následně bude v těchto doplňovaných partiích provedena lokální, lazurní barevná retuš. Tato lazurní retuš bude postupně také doplněna dle potřeby v místech s ostrými barevnými disproporcemi, vzniklými po provedení snímání zčernalých depozitů. Barevná retuš bude provedena v první fázi s použitím lihu s pigmenty a po barevném vyrovnání podkladu by mělo dojít k druhé fázi barevných retuší, jež budou provedeny, lazurním, pointilistickým, lokálním způsobem aplikací všech barevných odstínů zastoupených v lokální partii žulového materiálu.  Závěrečná celková hydrofobní ochrana.

MALBA:

Po provedení celkové fotodokumentace před započetím restaurátorských prací , bude proveden detailní průzkum z lešení. Po celkovém vyhodnocení původních dochovaných omítek budou sejmuty nečistoty. Následně bude provedena fixáž celé niky a zpevnění uvolněných omítkových vrstev. V případě výskytu dutin budou tyto injektovány v intonaku i v omítce a následně vytmeleny vč.drobných prasklin.

Pozůstatky dochovaného barokního originálu  (F.J.Prokyše) současného s výstavbou kaple budou kompletně restaurovány. Zadní a boční stěny niky budou   pojednány barevným  vytupováním   viz.úprava nik u předešlých oprav kaplí č.1,č.4, č.5 -  případně po další  konzultaci se zástupcem památkové péče.

Způsob provedení restaurování a rekonstrukce malby:

- Fotodokumentace památky před restaurováním

- Sejmutí nečistot a odstranění nevhodných nepůvodních kreseb (lidová tvořivost)

- Fixáž celé niky (3% roztok K9)

- Zpevnění omítkových vrstev (Porosil ZTS)

- Injektování dutin v intonaku i v omítce (Vapo injekt)

- Tmelení defektů a prasklin (Vapo tmel a vápenný tmel)

- Restaurování pozůstatků barokních originálů a  architektonických prvků vč.provedení rekonstrukce nedochovaných architektonických

- Vyretušování a celkové sjednocení všech ploch malby

- Fotodokumentace závěrečného stavu

- Vypracování závěrečné rest.zprávy

Použité technologie a materiály pro restaurované prvky:

Kamenné prvky – doporučené materiály:

Biosanace: Nástřik sanačního prostředku Alkutex BFA Greünbelagentferner (Remmers)

Čištění povrchu: Základní čistič (Weha Königsbrunn SRN) opakovaně s destilovanou vodou Fassadenreiniger paste (Remmers) s následnými oplachy vodou. Šetrné mechanické dočištění nylonovými kartáči s kamenickým nářadím a talkovým vzduchem.

Prekonsolidace a hydrofilní konsolidace na bázi organokřemičitanu: Elastifikovaný konsolidant na bázi organokřemičitanu KSE 300E Remmers.

Doplnění chybějících částí: Minerální tmel na bázi trassu - Terzith TUBAG (SRN) s malou příměsí bílého cementu s anorganickými oxidy kovů BAYER (SRN).

Lazurní barevné korekce: Líh s anorganickými stálobarevnými pigmenty BAYER (SRN), Vápenná barva - Vápenné mléko s příměsí pigmentů Bayer, doplňkově lokálně Funcosil Historic Lassur (Remmers), stálobarevné anorganické pigmenty Bayer- Bayferrox SRN.

Malby a štuky – doporučené materiály:

Fixáž malby : 3% roztok K9

Zpevnění uvolněných omítkových vrstev:  Porosil ZTS

Injektování dutin v intonaku ai v omítce:  VAPO injekt

Tmelení defektů a pasklin: VAPO tmel, vápenný tmel)

Rekonstrukce malby:  tempery UMTON, anorg.pigmenty, medium K9

Fotodokumentace stávajícího stavu:

Celkový pohled – výklenková kaple č.6 – stav při zajištění havarijního stavu horní štukové římsy (r.2017)

Dochovaná původní výmalba - detail

Dochovaná původní výmalba - detail

Plocha dochované původní výmalby

Dochovaná původní výmalba – celkový pohled na niku

Plocha se zajištěnou štukovou vrstvou vč.niky

Pravá strana niky se zajištěnými havarijními prvky (rest.práce r.2017)

Pravá strana niky se zajištěnými havarijními prvky - detail

Zcela degradované a opadané štukové vrstvy v horní m oblouku a pravého pilastru – stav  zajišťovacích prací v r.2017

Detail poškození zcela degradované a opadané štukové vrstvy v horní m oblouku a pravého pilastru – stav  zajišťovacích prací v r.2017

Detail  celkového zajištění poškození štukové vrstev s výmalbou v oblouku niky

Zainjektování dutin jak v intonaku, tak v omítkových vrstvách vč zabortování okrajů

Zachovalálevá část niky v oblouku – detail plevé strany

Levý pilastr – dochovaná výmalba architektury

Zachovalá část výzdoby levého  pilastru

Zcela degradovaná štuková horní římsa

Detaily poškození štukových profilovaných  v horní  římse – pravá část

Chybějící štukové zrcadlo

Čelní spodní sokl se zbytky prorýsovaného obtisku nedochovaného štukového zrcadla

Boční pilastr s menším dochovaným štukovým zrcadlem v původní barevnosti

Boční stěna  – detail odpadlé hmoty boční zadní spodní části

Dolní soklová kamenná část vč.zasypání zeminou